钢筋原材料复试监理核查记录

项目名称：                                                                                           第   页  共   页

| 送验单位 |  | 品种 |  | 等级牌号 |  | 试验 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 单位工程 |  | 试验日期 |  |  |  |  |
| 试验报告编号 | 直径 ㎜ | 拉伸试验 | 弯曲试验 | 结论（代表吨位） | 抗震要求 |
|  |  | 屈服点 | 抗拉 | 延伸率，%δ5 | 冷弯180° |  | 强屈比 | 超强比 | 结论 |
|  |  | 标准值Mpa | 屈服力kN | 强度Mpa | 标准值Mpa | 最大力kN | 强度Mpa | 标准值 | 实测值 | 要求 | 结果 |  | 标准值 | 实际值 | 标准值 | 实际值 |  |
|  |  | ≥335 |  |  | ≥490 ≥510 |  |  | ≥16 |  | D=3d无裂纹 |  |  | ≥1.25 |  | ≤1.20 ≤1.40 |  |  |
|  |  | ≥335 |  |  | ≥490 ≥510 |  |  | ≥16 |  | D=3d无裂纹 |  |  | ≥1.25 |  | ≤1.20 ≤1.40 |  |  |
|  |  | ≥335 |  |  | ≥490 ≥510 |  |  | ≥16 |  | D=3d无裂纹 |  |  | ≥1.25 |  | ≤1.20 ≤1.40 |  |  |
|  |  | ≥335 |  |  | ≥490 ≥510 |  |  | ≥16 |  | D=3d无裂纹 |  |  | ≥1.25 |  | ≤1.20 ≤1.40 |  |  |
|  |  | ≥335 |  |  | ≥490 ≥510 |  |  | ≥16 |  | D=3d无裂纹 |  |  | ≥1.25 |  | ≤1.20 ≤1.40 |  |  |
|  |  | ≥335 |  |  | ≥490 ≥510 |  |  | ≥16 |  | D=3d无裂纹 |  |  | ≥1.25 |  | ≤1.20 ≤1.40 |  |  |
| 备注 | 1、本表中的试验、审核、批准填检测单位提供的检测报告上试验、审核和批准人员姓名。 2、强屈比是指钢筋的极限抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值。抗震结构中的钢筋希望有较大的强屈比，当构件的某个截面形成塑性否，可使塑性铰有足够的转动能力，避免钢筋过早拉端，从而保证整个结构获得充分吸收地震能量的能力而不至于倒塌。 3、抗震结构不希望超强比过大。控制超强比是为了防止构件破坏形态的改变。譬如，梁内钢筋的超强比较高，可能导致应该出现塑性铰的位置不出现塑性铰的不利后果。 |

项目总监理工程师：              年   月   日   项目监理工程师：               年   月   日   取送样见证人：               年   月   日   上海     监理有限公司

# Text boxes

B－9A