钢筋原材料质量掌控流程

否            申报

合格

否

合格

否

合格

合格

否

暂停相关

工序施工

合格

剔除脆断的钢筋后

注：为了避免盘园钢筋拉伸后对伸长率指标的不利影响，盘园钢筋宜在调直拉伸以前取样送检，对试件可用木锤予以捶直。

一丁　2000-04-28于 上海

# Text boxes

工程材料报审表

附：许可证、质量单等

施工项目经理

项目材料员配合

监理人员实物验收

监理工程师复核

加工过程中无脆断、

弯折开裂等异常情况

见证人在见证下取样送验 同批 每60t为一批

批准用于工程

监理工程师签证

每件之金属铭牌载明的许可证、牌号、规格、批/炉号与报验单所附的内容应一致；

外观检查，带肋钢筋外径、内径肋高应符合要求，园的直径误差应≤±0.4㎜，椭圆度应≤0.2㎜；

无老锈、无裂纹、结疤、折叠、耳子分层、夹杂；凹凸、划痕、麻点等深度或高度在允许范围内为合格。

许可证、质保书、合格证明如非原件，应注明原件有效单位 盖公章，复印人签字，注明用于单位工程的批号数量

在一个代表批中，随机选取二件，每件中抽取一根/段，在每根的端部先截去300㎜～500㎜。再取抗拉和抗弯试件各1根。

屈服强度、抗拉强度、延伸率冷弯；抗震构件验算实测强屈比≥1.25，实测屈强/理论值≤1.25（一级）、1.4（二级）

现场旁站、全方位巡视和平行检查，外观不合格的应予剔除

进行化学成份分析或其他专门检测（有资质单位进行）

加倍复试

继续在工程中使用，

且先前的批准有效

不

得用于工程